Инструкция по уходу за мойками и изделиями из нержавеющей стали

- После работы на мойке ( с изделием из нерж. стали) вытрите с ее (его) поверхности пятна, ополосните водой и протрите насухо. Время от времени промывайте мойку (изделие из нерж. стали) щелочным моющим средством (показатель pH выше 10), споласкивайте водой и затем тщательно протирайте насухо.

- Дезинфицирующе-моющие средства НЕ ДОЛЖНЫ содержать свободного хлора.

- Кислоты, солевые растворы оставляют следы уже через несколько часов. При попадании этих веществ    на поверхность мойки (изделия из нерж. стали) их необходимо сразу смыть, сполоснуть водой и протереть насухо поверхность мойки (изделия из нерж. стали).

- Не оставляйте на долгое время в мойке (на изделии из нерж. стали) мокрые чугунные или другие металлические предметы, легко поддающиеся ржавчине, а также строительный мусор и стружку, так как они оставляют ржавые следы на поверхности мойки (изделия из нерж. стали).

- Чистящие порошки и мочалки из тонкой стальной стружки оставляют царапины на поверхности. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИХ!

- Царапины появляются при обычной эксплуатации мойки (изделия из нерж. стали), однако они не ухудшают ее (его) качество. На поверхности из нержавеющей стали образуется очень тонкий оксидный слой, который защищает ее (его) от коррозии и износа. Если на поверхности появляется царапина, то оксидный слой обновляется под воздействием атмосферного кислорода.

| Пятно | Удаление |
| --- | --- |
| Въевшаяся грязь Пятна жира Пятна от чая или кофе | При сильном загрязнении рекомендуется использовать чистящее средство для удаления пятен (напр., “Cif”-крем, “Domestos” или подобные). Используйте для очищения мягкую ткань или губку и затем ополосните поверхность теплой водой. |
| Следы от соли и извести | Чистящее средство для удаления пятен (напр., “Cif”-крем, или подобное). Сухие пятна извести также можно удалить 25 %-ным раствором уксуса. Нанесите раствор на одну минуту, после чего очистите и высушите поверхность. |
| Пятна ржавчины | Если на поверхности возникли пятна ржавчины, например, от чугунной посуды, их можно удалить чистящим средством для драгоценных металлов (напр., “StarClean”). Эти полирующие поверхность чистящие вещества оставляют царапины. Поэтому при их использовании необходимо соблюдать два важных правила: 1. Используйте вещества в небольшом количестве и протирайте поверхность очень осторожно, только на месте пятна. 2. Если используется мойка с крылом или накладная мойка, всегда протирайте поверхность вдоль длины мойки. Внутри раковины протирайте поверхность круговыми движениями. |